CAIET DE SARCINI

ZIDARIE DIN CARAMIDA


ZIDARIE DIN CARAMIZI PLINE SI 

BLOCURI CERAMICE CU GOLURI

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prevederile cuprinse in prezentul caiet se aplica la caramizi pline si la caramizi si blocuri ceramice cu goluri.

1.2. Prezentul capitol nu face referiri la zidarii pentru cosuri de fum independente, cupoare.

2. MATERIALE SI PRODUSE

2.1. Caramizi pline STAS 457 – 80 (240 x 115 x 88)
2.2. Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale STAS 5185/2 (290 x 140 x 88)
2.3. Mortarele folosite la executarea zidariei trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 1550 – 85.
2.4. Marcile caramizilor si ale blocurilor ceramice sunt stabilite in functie de inaltimea cladirilor si in functie de gradul de protectie anteseismica a constructiei. Marca caramizi 75. Marca mortar 25.
2.5. Tipurile si marcile de armatura ce se vor utiliza la armarea zidariei vor fi urmatoarele:
a. pentru armaturi de rezistenta: otel beton OB 37 si PC 52 conform STAS 438/1 – 80.
b. pentru armaturi constructive: otel beton OB 37 si OB 30 conform STAS 438/1 – 80.
2.6. In elementele din beton armat inglobat in zidarie (centuri, buiandrugi, stalpisori) se va utiliza beton de marca minima 150. Armaturile de rezistenta, determinate pe baza de calcul din elementele de beton armat vor fi din otel beton OB 37, PC 52 si PC 60, iar cele constructive din otel beton OB 37.
3. LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
3.1. Receptia caramizilor cu gauri verticale precum si cele presate pline se face conform STAS 456/57.
3.2. Clasele de caramizi, calitatile acestora, transportul, depozitarea, precum si protejarea fata de intemperii se gasesc in colectia de STAS-uri – Materriale de constructii VOL. 1 ed. 1964 (STAS 5185/59, 457/57).
4. EXECUTIA LUCRARILOR
ALCATUIREA SI ANCORAREA ELEMENTELOR NESTRUCTURALE

Executarea elementelor nestructurale, a rigidizarilor, dispozitivelor de rezemare si ancorare ale acestora se vor face urmarind evitarea deteriorarilor si eventualelor cedari ale elementelor nestructurale care ar putea periclita vieti omenesti sau degrada elemente ale structurii de rezistenta.

4.1. Cosuri, atice, parapete, frontoane

a. Cosurile de fum sau de ventilatie ce se executa peste ultimul nivel al cladirilor, parapetele, aticele, frontoanele etc. din zidarie se vor ancora in planseul pe care reazema sau in centurile acestuia si in stalpisorii din beton armat ai nivelului inferior, prin legaturi metalice – de regula bare din otel beton.

4.2. In vederea asigurarii rezistentei si stabilitatii cosurilor de fum si ventilatii la actiunea marcilor seismice, se vor lua urmatoarele masuri:

a. zidaria cosurilor din caramizi se va executa cu mortar de ciment – var marca 30.

b. cosurile vor fi prevazute cu armaturi verticale dispuse pe centuri, legate cu bare orizontale (etrieri si agrafe) ce vor fi acoperite cu un strat de mortar de ciment var marca 50 de minimum 3 – 5 cm grosime. Armaturile vor fi ancorate in planseul ultimului nivel al cladirii.

4.3. Aticele si frontoanele de zidarie vor avea grosimea minimum ½ caramida.

4.4. Aticele si frontoanele se vor rigidiza cu stalpisori si centuri continue din beton armat prevazute la partea lor superioara.

Stalpisorii din beton armat vor fi prevazuti la distante de maxim 6,00 m la cladirile proiectate.

Armaturile stalpisorilor se vor acora:

a. la partea inferioara in centurile planseului, la colturile si ramificatiile peretilor portanti.

b. la partea superioara in centurile continui din beton armat.

La frontoanele cu inaltimi mai mari de 2,00 m, se prevede si o centura intermediara.

4.5. Console orizontale

Console cu dimensiuni mari (tip copertine etc) vor fi amplasate la nivelul planseelor cladirii si vor fi ancorate in acestea. In mod exceptional se admite incastrarea acestora numai in zidarie, verificand prin calcul stabilitatea lor in ipoteza incarcari minime cu sarcini verticale a peretelui portant in care se incastreaza.

SUBANSAMBLURI ASEZATE PE CONSTRUCTII
4.6. Sarpantele pe scaune se vor ancora in centurile din beton armat la nivelul ultimului planseu al cladirilor. In cazurile impingerii orizontale, zidurile respective vor fi rigidizate si ancorate in ceturile ultimului planseu prin centuri si stalpisori din beton armat.

Peretii despartitori
4.7. Peretii despartitori executati din zidarie se vor fixa la partea inferioara in pardoseala prin executarea pardoselilor dupa cea a peretilor si la cea superioara prin impanarea cu mortar de ciment fata de planseele superioare.

4.8. Peretii despartitori se vor rigidiza pe directie perpendiculara planului lor prin:

a. solidarizarea lor cu peretii structurali prin tesere sau ancorare cu bare de otel beton Ø 6/60 cm pe inaltime, in rosturile orizontale;

b. prevederea de elemente din beton armat – stalpisori din beton armat legati de zidurile respective cu bare orizontale din otel beton de 6/60 cm plasate in rosturi;

c. solidarizarea prin tesere – cu pereti despartitori perpendiculari ce vor avea lungimea pana la primul gol minimum 1/5 din inaltimea peretelui respectiv.

Sporirea rigiditatii peretilor despartitori se poate obtine si prin armarea lor cu bare de otel beton Ø 6 mm, sau sarma Ø 4-3 mm plasate in rosturile orizontale la distante de 4 asize.

4.9. Peretii despartitori care nu ajung pana la planseul superior vor fi prevazuti la partea superioara cu centuri din beton armat si vor fi rigidizati pe verticala fie cu contraforti din zidarie, fie cu stalpisori din beton armat ancorati la partea inferioara si superioara in plansee; in mod obligatoriu marginile zidurilor vor fi prevazute cu astfel de stalpisori.

4.10. Peretii despartitori de 7,5 cm grosime se vor executa cu mortar marca 50, iar cei de 12,5 cm grosime cu mortar de marca minimum 25.

Cornise si brauri

4.11. Cornisele si braurile care depasesc planul peretilor pe care sunt executate, se vor realiza in conformitate cu prevederile STAS 10109/0 – 80 pct. 4.4.

4.12. Hidroizolatii orizontale sub pereti

Impiedicarea migrarii umiditatii prin capilaritate in peretii structurali din zidarie portanta (de exemplu din elementele infrastructurii) se va realiza prin prevederea de hidroizolatii orizontale rigide executate cu mortar de ciment cu adaosuri impermeabilizatoare. Hidroizolatiile rigide vor asigura o legatura intre peretele structural si elementul de care acesta trebuie hidroizolat cel putin la fel de rezistent cu un rost orizontal curent al zidariei.

Hidroizolatiile rigide se vor executa in mai multe straturi in conformitate cu prescriptiile de specialitate.

In cazul peretilor structurali se pot utiliza pentru izolarea pe orizontala si solutiile curente de hidroizolatii.

EXECUTAREA ZIDARIILOR DIN CARAMIZI SI BLOCURI CERAMICE

ZIDARIA SIMPLA

4.13. Zidaria se alcatuieste din caramizi sau blocuri asezate pe lat sau pe cant  (cu exceptia celor cu goluri verticale, care se aseaza numai pe lat) in randuri orizontale si paralele. La alcatuirea zidariilor din caramizi pline si cu goluri verticale, pe langa caramizile intregi se folosesc si fractiuni, necesare realizarii teserii legaturilor, ramificatiilor si colturilor. La ziduri cu grosimea de ½ caramizi si de o caramida se admite folosirea caramizilor sparte (jumatati sau mai mari) in proportie de cel mult 15%.

Se recomanda ca inaltimile zidurilor sa fie multiplul inaltimii blocurilor. In cazul in care la zidaria din blocuri ceramice rezulta la ultima asiza dimensiuni mai mici decat inaltimea unei asize, completarile se vor face fie cu caramida nesparta de inaltime corespunzatoare, fie prin marirea inaltimii centurii de beton, la zidaria din caramizi si blocuri cu goluri orizontale, la intersectii, ramificatii si colturi se folosesc jumatati produse in fabrica, precum si caramizi cu goluri verticale.

4.14. Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea caramizilor din doua randuri succesive pe inaltime, atat in camp cat si in intersectii, ramificatii si colturi sa se faca pe minimum ¼ caramida in lungul zidului si pe ½ caramida pe grosimea acestuia. Tasarea se va face obligatoriu la fiecare rand.

4.15. Grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar a celor verticale va fi de 10 mm. Abaterile adimisibile la grosimea rosturilor sunt cele aratate in STAS 10109/1 – 82.

4.16. Legaturile la colturi intre zidurile de caramizi pline sau cu goluri verticale se vor face cu caramizi de ¾.
4.17. Legaturile la ramificatii de ziduri din caramizi pline sau cu goluri verticale se vor face cu caramizi de ½ si ¾ caramida.
4.18. Zidurile portante se vor alcatui din caramizi sau blocuri cu aceeasi inaltime; in cazul in care acest lucru nu este posibil, legatura intre zidurile respective se va realiza fie prin tesere la doua randuri, fie prin intercalarea unui stalpisor de beton armat.
ZIDARIE DE UMPLUTURA

4.19. Zidaria de umplutura la cladirile cu structuri de beton armat va fi impanata la partea superioara si ancorata de elementele portante ale constructiilor dupa cum urmeaza:
a. Zidaria plina (fara goluri de usi sau ferestre) se va ancora la cladiri de o parte si de alta a stalpului la care circa 60 – 80 cm distanta pe verticala in functie de inaltimea asizei si distantei dintre plansee, astfel ca sa se realizeze o distribuire cat mai uniforma a ancorajelor pe intaltime.
b. Portiunile de zidarie situate de o parte sau alta a golului de usi sau ferestre, cele cu lungime egala sau mai mica de 1m se vor ancora pentru toate gradele de protectie antiseismica.
c. In traveile alcatuite din parapet si gol de fereastra neincadrat de zidarie, ancorarea zidariei parapetului se va face de o parte si alta a stalpilor cate doua bare la distanta de cate 20 cm pe verticala de marginea inferioara a golului de fereastra si de planseu in cazul asizelor de 10 si 20 cm si la cate 30 cm in cazul asizelor de 15 si 7,5 cm.
Ancorarea zidariei se va face cu mustati de otel beton  de 6 mm, cu lungimea de 50 cm, scoase din stalpi sau diafragme. In cazul portiunilor de zidarie cu latimea sub 5 cm se vor folosi bare de ancorare de lugime corespunzatoare.
4.20. Pentru realizarea legaturilor dintre cei doi pereti la fiecare al patrulea rand se aseaza cate o caramida transversala, la intervale de maximum 1m in lungul zidului. Caramizile asezate transversal alterneaza pe inaltimea zidului.
4.21. La cel mult un metru pe inaltimea zidului se executa un rand continuu de legatura din caramizi asezate transversal.
Cornise

4.22. Cornisele si braiele care depasesc planul zidului cu cel mult jumatate din grosimea lui, se pot realiza prin scoaterea treptata in consola a caramizilor, in trepte de cel mult ¼ de caramida la fiecare rand.
TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A ZIDARIILOR

4.23. Dimensiunile, marca si calitatea caramizilor, precum si marca mortarului de zidarie vr fi obligatoriu cele prevazute in proiect. Compozitia mortarului va fi cea aratata in STAS 1030 – 85 si in Instructiunile tehnice C 17 – 82.
4.24. Consistenta mortarului, determinata cu conul etalon pentru zidaria din caramizi pline va fi de 8…13 cm, iar pentru zidarie din caramizi si blocuri cu goluri verticale sau orizonale va fi de 7…8 cm.
4.25. Caramizile, inaintea de punerea lor in lucru se vor uda bine cu apa.
4.26. La zidaria din caramizi pline si cu goluri verticale, rosturile orizontale si verticale vor fi bine umplute cu mortar dar lasandu-se neumplute pe o adancime de 1…1,5 cm de la fata exterioara a zidului.
4.27. Orizontalitatea randurilor de caramizi sau blocuri se obtine utilizand rigle de lemn sau metal gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie. Riglele se fixeaza la colturile zidariei. Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre aceste rigle.
4.28. Intreruperea executiei zidariei se face in trepte, fiind interzisa intreruperea cu strepi.
4.29. Legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se fac alternativ in functie de tipul de caramizi si blocuri ceramice utilizate si anume: primul rand de caramizi se face continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se face continuu, intrerupand pe cel de la primul zid s.a.m.d.
Taierea caramizilor pline sau cu goluri verticale necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii etc. se va face cu ajutorul ciocanului de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv. La zidaria din blocuri cu goluri orizontale, se folosesc jumatati de blocuri care se livreaza odata cu cele intregi sau caramizi cu goluri verticale. Se interzice taierea blocurilor cu ciocanul.
4.30. Ultimul rand al zidariei peste care urmeaza sa se monteze elemente prefabricate,se va executa cu caramizi asezate in lung.
4.31. Ancorarea zidariei de umplutura cu structura cladirii (stalpii sau diafragmele de beton armat) se face fie cu ajutorul mustatilor de otel beton, fie cu agrafe fixate pe bolturi impuscate cu pistolul.
Inainte de executarea zidariei de umplutura, pe suprafetele respective ale stalpilor sau diafragmelor se va aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementul de structura va fi umplut complet cu mortar.
4.32. La excutarea zidariei armate, se va acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a barelor de armatura si realizarii grosimii necesare mortarului de acoperire a armaturii in rosturile orizontale.
4.33. La zidurile cu grosimea de cel putin o caramida, se vor zidi de o parte si de alta a golului cate 3 ghermele la fiecare gol de usa si cate 2 ghermele la fiecare gol de fereastra. Ghermelele din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2…3 ori intr-o baie de bitum fierbinte.
4.34. Rosturile zidariei cosurilor se vor tese la fiecare rand si vor fi complet umplute folosindu-se mortar de aceeasi marca ca la zidaria peretilor.
Se vor monta olane si tuburi de beton care nu prezinta defecte.

Executia va fi ingrijita, astfel ca suprafata interioara a cosului sa fie neteda.

Cosurile pe portiunea din podul cladirilor se vor tencui si se vor spoi cu var. La executarea cosurilor se va tine seama si de prevederile STAS 6793 – 82 “Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale”, precum si de prevederile de la pct. 8.2.
4.35. Obiectele sanitare care se monteaza pe zidaria din caramizi si blocuri cu goluri orizontale se vor fixa cu dibluri de lemn care se prevad din goluri executate cu ajutorul unei freze sau cu o dalta subtire cu lama de 5 mm bine ascutita.
4.36. Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de caramida sunt cele aratate in STAS 10109/1 – 82 si in “Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente” indicativ C 56 – 85.
Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor conform prevederilor de catre seful de echipa si maistru, iar la lucrari ascunse si de catre ajutorul sefului de bridaga si reprezentantul beneficiarului. Rezultatele tuturor verificarilor care se refera la zidarii portante ce urmeaza a se tencui sau care au rol de izolare termica sau fonica, se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse.

La incheierea fazei de rosu se fac verficari scriptice si directe, prin sondaj, pe baza carora comisia de receptie incheie un proces verbal in care se consemneaza verificarile efectuate, rezultatele obtinute si concluziile cu privire la posibilitatea continuarii lucrarilor.

4.37. La executarea pe timp friguros se vor lua masurile prevazute in “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente indicativ C16 – 84.
5. VERIFICAREA EXECUTIEI – RECEPTIE
5.1. Se vor executa urmatoarele verificari:
a. Verificari pe parcursul executarii lucrarilor la zidarii si pereti.
b. Verificari la incheierea fazei de lucru la zidarii si pereti. Dupa executarea receptiei de baza, comisia incheie un proces verbal in care consemneaza modificarile executate, rezultatele otinute si concluzia cu privire la posibilitatea continuarii lucrarilor nou propuse, supunerea lor unei comisii de expertiza.
c. Verificari la receptia preliminara a obiectului. Comisia preliminara a obiectului prin membrii sai de specialitate sau prin specialisti din afara ei procedeaza la verificarea scriptica si verificari directe prin sondajele privind dimensiunile, planitatea, verticalitatea zidariilor si peretilor si dimensiunile golurior – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C56 – 85 ed. 1986.
6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PREVENIRE A INCENDIILOR
6.1. La executarea lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din:
a. Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975, inclusiv modificarile aprobate cu ordinul 110/1977 si 39/1977.
b. Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii – montaj, aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 1233/D/1980.
c. Norme generale de protectie impotriva incendiilor, la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor, aprobate prin Decretul nr. 290/16 august 1977
d. NTS pentru CM Cap. XVIII – C – 1969.
e. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitatea intreprinderilor de constructii montaj si deservire apartinand consiliilor populare (CPMB, CCMB – 1997) in special cap. XXVI.
f. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 742/D/1981.

1

